附件：

**广元市精神卫生中心康复综合楼建设项目**

**窗帘采购技术参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 遮光窗帘（含轨道、辅料） | ▲1、面料成份：100%聚脂纤维;  2、幅宽：280cm(士2)；  3、布料颜色:多色可选(根据采购单位需求提供)；  4、厚度: 0.5mm (士2%)；  ▲5、可分解致癌芳香胺要求：禁用；  ▲6、重量： ≥275g/m ；  ▲7、遮光率: ≥92%遮光;经向密度:>1258根/10cm,纬向密度:>213根/10cm;  ▲8、环保和阻燃性:符合GB/T17591-2006 B1级标准；  ▲9、依据GB/T3921-2008《纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度》:帘布耐皂洗色牢度：变色≥ 4.0，沾色≥ 3;耐光色牢度≥ 5;水洗尺寸变化率：经向：+3-3.0，纬向：+3—-3.0;  ▲10、依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，要求甲醛含量 ≦300mg/kg;  11、布帘为轨道长度的两倍，即两倍皱折，含盖整个窗户墙面;  12、下卷边12cm,两侧卷边3cm，褶皱比1:2;  ▲13、防紫外线性能:UPF值>40，T(UVA)AV%<5；  ▲14、可萃取铅含量:≤1.0mg/kg;可萃取铬含量：≤2.0mg/kg;  ▲15、PH值：5.5-9.0；  ▲16、无异味;   1. 方型轨道结构，燕尾槽滑道设置，壁厚1.2-1.4mm,抗弯曲性能强，一体成型，静音； 2. 规格:不小于23mm\*24mm;   19、吊轮:采用3mm铆钉固定，标准承重达10kg；  20、重量：≥270g/米，维氏硬度（HV）≥ 58;  21、轨盖:原生树脂，轨盖螺丝和D环符合SUS304材质；  22、封口:方形封口; | 米 | 2896 |  |
| 2 | 卷帘 | 1. 成份：17%聚脂纤维+83%聚氯乙烯;   2、克重： ≥480mg/m ，厚度0.64(士2)mm;  3、经纬密：经线45，纬线42，开孔率约5%;  4、挡紫外线约50%;  5、抗拉强度:ASTMD5034，经向≥2190N/5cm，纬向≥2030N/5cm;抗撕裂强 ASTMD1117  ≥103N/5cm,纬向 ≥94N/5cm;  6、防火等级：GB50222-2001B1 级;   1. 拉绳:波珠材料: POM，芯绳材料直经1.5mm;   8、尾插制头:采用优质加固的聚酯聚合物材质与PC工程材料;  9、卷管采用直径38mm优质铝合金，实际隔厚≥1mm表面防氧化处理;  10、安装支架采用冷轧钢板材，表面镀锌防绣处理。  11、连续性：卷帘伸展收回时没有停顿，滞阻，松动，整个过程连续顺滑；  12、操作平展无皱褶，无跑偏及与其它部位摩擦;  13、收回时无自动下坠;  14、操作力≤90N;  15、机械耐久性:≥10000次。 | ㎡ | 24 |  |