广元市精神卫生中心
床上用品采购项目产品参数
一、采购清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	湖蓝被套
	1400
	套

	2
	湖蓝床罩
	
	

	3
	湖蓝枕套
	
	

	4
	粉色被套
	100
	套

	5
	粉色床罩
	
	

	6
	粉色枕套
	
	



二、技术要求
	序号
	产品名称
	规格
	技术要求
	数量
	备注

	1
	被套
	1.7m*2.35m
	1、纤维成分含量(%):棉100；
2、密度：经向：(根/10cm)：≥598，纬向(根/10cm)：≥354；
3、耐水色牢度：≥3级；
4、耐汗渍色牢度：≥3级；
5、耐摩擦色牢度：≥3级；
6、水洗尺寸变化率：±3%；
7、甲醛含量：≤20mg/kg；
8、ph值：4.0-7.5；
9、异味：无
10、可分解致癌芳香胺染料：禁用；
11、耐高温，耐氯漂；
12、此医用被套床面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率。菌种名称及(菌种编码)：金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)、大肠杆菌(ATCC 25922)、白色念珠菌(ATCC 10231)、肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)、铜绿假单胞菌(ATCC 10145)、枯草芽孢杆菌(CICC 10002)；
★13、本项目涉及医用布类产品，技术要求参照国家强制标准《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》、医疗场所《DB51-T 1768.1-2018公共用纺织产品通用技术要求》、纺织品抗菌性能评价《GB/T 20944.3-2008》等标准制定。
	1500套
	

	2
	床罩
	床垫尺寸：2m*0.9m*0.1m
	1、纤维成分含量(%):棉100；
2、密度：经向：(根/10cm)：≥598，纬向(根/10cm)：≥354；
3、耐水色牢度：≥3级；
4、耐汗渍色牢度：≥3级；
5、耐摩擦色牢度：≥3级；
6、水洗尺寸变化率：±3%；
7、甲醛含量：≤20mg/kg；
8、ph值：4.0-7.5；
9、异味：无
10、可分解致癌芳香胺染料：禁用；
11、耐高温，耐氯漂；
12、此医用床罩床面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率。菌种名称及(菌种编码)：金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)、大肠杆菌(ATCC 25922)、白色念珠菌(ATCC 10231)、肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)、铜绿假单胞菌(ATCC 10145)、枯草芽孢杆菌(CICC 10002)；
★13、本项目涉及医用布类产品，技术要求参照国家强制标准《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》、医疗场所《DB51-T 1768.1-2018公共用纺织产品通用技术要求》、纺织品抗菌性能评价《GB/T 20944.3-2008》等标准制定。
	
	

	3
	枕套
	0.53m*0.8m
	1、纤维成分含量(%):棉100；
2、密度：经向：(根/10cm)：≥598，纬向(根/10cm)：≥354；
3、耐水色牢度：≥3级；
4、耐汗渍色牢度：≥3级；
5、耐摩擦色牢度：≥3级；
6、水洗尺寸变化率：±3%；
7、甲醛含量：≤20mg/kg；
8、ph值：4.0-7.5；
9、异味：无
10、可分解致癌芳香胺染料：禁用；
11、耐高温，耐氯漂；
12、此医用枕套床面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率。菌种名称及(菌种编码)：金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)、大肠杆菌(ATCC 25922)、白色念珠菌(ATCC 10231)、肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)、铜绿假单胞菌(ATCC 10145)、枯草芽孢杆菌(CICC 10002)；
★13、本项目涉及医用布类产品，技术要求参照国家强制标准《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》、医疗场所《DB51-T 1768.1-2018公共用纺织产品通用技术要求》、纺织品抗菌性能评价《GB/T 20944.3-2008》等标准制定。
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